*Projekts*

16. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Ēku konstruktīvo elementu materiālu normatīvais kalpošanas ilgums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Materiāla kods | Materiāla grupa | Materiāla veids | Materiāls | **Normatīvais kalpošanas ilgums (gados)** |
| 1. | **1** | **Dabiskie materiāli** | - |
| 2. |   | **11** |  | **Kokmateriāli** | **70** |
| 3. |   |   | 1101 |   |   | Koka baļķi | 70 |
| 4. |   |   | 1102 |   |   | Koka brusas | 70 |
| 5. |   |   | 1103 |   |   | Koka dēļi | 50 |
| 6. |   |   | 1104 |   |   | Koka jumstiņi | 50 |
| 7. |   |   | 1105 |   |   | Koka karkasa konstrukcijas | 70 |
| 8. |   |   | 1106 |   |   | Koka sijas | 70 |
| 9. |   |   | 1107 |   |   | Koka skaidas (lubas) | 50 |
| 10. |   |   | 1108 |   |   | Koka spāres | 70 |
| 11. |   |   | 1109 |   |   | Koka stabi | 70 |
| 12. |   |   | 1110 |   |   | Koka vairogi | 70 |
| 13. |   | **12** |  | **Būvakmeņi** | 100 |
| 14. |   |   | 1201 |   |   | Dolomīts | 100 |
| 15. |   |   | 1202 |   |   | Granīts | 150 |
| 16. |   |   | 1203 |   |   | Laukakmens | 150 |
| 17. |   |   | 1204 |   |   | Kaļķakmens | 100 |
| 18. |   |   | 1205 |   |   | Marmors | 150 |
| 19. |   |   | 1206 |   |   | Šūnakmens | 70 |
| 20. |   | **13** |  | **Pārējie dabiskie materiāli** | 100 |
| 21. |   |   | 1301 |   |   | Niedres | 100 |
| 22. |   |   | 1302 |   |   | Salmi | 100 |
| 23. |   |   | 1303 |   |   | Slānekļa plātnes | 150 |
| 24. |   |   | 1304 |   |   | Smiltis | 100 |
| 25. |   |   | 1305 |   |   | Grants | 100 |
| 26. | **2** | **Mākslīgie materiāli** |  - |
| 27. |   | **21** |  | **Azbestcements** | 50 |
| 28. |   |   | 2101 |   |   | Azbestcementa caurules | 50 |
| 29. |   |   | 2102 |   |   | Azbestcementa loksnes | 50 |
| 30. |   |   | 2103 |   |   | Azbestcementa paneļi | 70 |
| 31. |   | **22** |  | **Betons** | 150 |
| 32. |   |   | 2201 |   |   | Betona kārniņi | 100 |
| 33. |   |   | 2202 |   |   | Betona plātnes | 100 |
| 34. |   |   | 2203 |   |   | Betona bloki | 100 |
| 35. |   |   | 2204 |   |   | Monolītais betons | 150 |
| 36. |   | **23** |  | **Dzelzsbetons** | 150 |
| 37. |   |   | 2301 |   |   | Dzelzsbetona bloki | 150 |
| 38. |   |   | 2302 |   |   | Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas | 150 |
| 39. |   |   | 2303 |   |   | Dzelzsbetona paneļi | 150 |
| 40. |   |   | 2304 |   |   | Dzelzsbetona pāļi | 150 |
| 41. |   |   | 2305 |   |   | Dzelzsbetona plātnes | 150 |
| 42. |   |   | 2306 |   |   | Dzelzsbetona sijas | 150 |
| 43. |   |   | 2307 |   |   | Monolītais dzelzsbetons | 150 |
| 44. |   | **24** |  | **Elastīgie lokšņu materiāli** | 50 |
| 45. |   |   | 2401 |   |   | Bitumena plātnes (šindeļi) | 50 |
| 46. |   |   | 2402 |   |   | Ruberoīds | 50 |
| 47. |   | **25** |  | **Mastikas** | 50 |
| 48. |   |   | 2501 |   |   | Mastikas nestiegrotie segumi | 50 |
| 49. |   |   | 2502 |   |   | Mastikas stiegrotie segumi | 50 |
| 50. |   |   | 2503 |   |   | Asfalts | 50 |
| 51. |   |   | 2504 |   |   | Asfaltbetons | 50 |
| 52. |   |   | 2505 |   |   | Ar bitumu apstrādāta grants | 50 |
| 53. |   | **26** |  | **Metāli** | 100 |
| 54. |   |   | 2601 |   |   | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu | 70 |
| 55. |   |   | 2602 |   |   | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma | 50 |
| 56. |   |   | 2603 |   |   | Metāla caurules | 70 |
| 57. |   |   | 2604 |   |   | Metāla dakstiņi | 50 |
| 58. |   |   | 2605 |   |   | Metāla karkasa konstrukcijas | 100 |
| 59. |   |   | 2606 |   |   | Metāla plātnes | 100 |
| 60. |   |   | 2607 |   |   | Metāla sijas | 100 |
| 61. |   |   | 2608 |   |   | Profilētā tērauda loksnes | 70 |
| 62. |   | **27** |  | **Polimēri (plastmasa)** | 50 |
| 63. |   |   | 2701 |   |   | Polimēru bloki | 50 |
| 64. |   |   | 2702 |   |   | Polimēru caurules | 50 |
| 65. |   |   | 2703 |   |   | Polimēru plātnes | 50 |
| 66. |   |   | 2704 |   |   | Polimēru plēve | 50 |
| 67. |   | **28** |  | **Vieglbetoni** | 100 |
| 68. |   |   | 2801 |   |   | Arbolīta bloki | 100 |
| 69. |   |   | 2802 |   |   | Gāzbetona bloki | 100 |
| 70. |   |   | 2803 |   |   | Gāzbetona paneļi | 70 |
| 71. |   |   | 2804 |   |   | Ģipšbetona bloki | 70 |
| 72. |   |   | 2805 |   |   | Ģipšbetona paneļi | 70 |
| 73. |   |   | 2806 |   |   | Izdedžbetona bloki | 100 |
| 74. |   |   | 2807 |   |   | Keramzītbetona bloki | 100 |
| 75. |   |   | 2808 |   |   | Keramzītbetona paneļi | 70 |
| 76. |   |   | 2809 |   |   | Māla kleķis | 50 |
| 77. |   |   | 2810 |   |   | Skaidbetons | 70 |
| 78. |   | **29** |  | **Pārējie mākslīgie materiāli** | 100 |
| 79. |   |   | 2901 |   |   | Fibrolīta plātnes | 50 |
| 80. |   |   | 2902 |   |   | Keramikas bloki | 70 |
| 81. |   |   | 2903 |   |   | Keramikas plātnes | 70 |
| 82. |   |   | 2904 |   |   | Kokšķiedru plātnes | 50 |
| 83. |   |   | 2905 |   |   | Māla kārniņi | 150 |
| 84. |   |   | 2906 |   |   | Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) | 50 |
| 85. |   |   | 2907 |   |   | Māla ķieģeļi | 100 |
| 86. |   |   | 2908 |   |   | Silikātķieģeļi | 100 |
| 87. |   |   | 2909 |   |   | Sintētisko materiālu audums | 50 |
| 88. |   |   | 2910 |   |   | Sintētisko materiālu loksnes | 50 |
| 89. |   |   | 2911 |   |   | Stikla konstrukcijas | 50 |
| 90. |   |   | 2912 |   |   | Šķiedrcementa loksnes | 70 |
| 91. |   |   | 2913 |   |   | Zaļo jumtu segums un augsnes kārta | 70 |
| 92. |   |   | 2914 |   |   | Cits neklasificēts materiāls | 70 |

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs