*Projekts*

16. pielikums

Ministru kabineta

20\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_

**Ēku konstruktīvo elementu materiālu normatīvais kalpošanas ilgums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Materiāla kods | | | Materiāla grupa | Materiāla veids | Materiāls | **Normatīvais kalpošanas ilgums (gados)** |
| 1. | **1** | | | **Dabiskie materiāli** | | | - |
| 2. |  | **11** | |  | **Kokmateriāli** | | **70** |
| 3. |  |  | 1101 |  |  | Koka baļķi | 70 |
| 4. |  |  | 1102 |  |  | Koka brusas | 70 |
| 5. |  |  | 1103 |  |  | Koka dēļi | 50 |
| 6. |  |  | 1104 |  |  | Koka jumstiņi | 50 |
| 7. |  |  | 1105 |  |  | Koka karkasa konstrukcijas | 70 |
| 8. |  |  | 1106 |  |  | Koka sijas | 70 |
| 9. |  |  | 1107 |  |  | Koka skaidas (lubas) | 50 |
| 10. |  |  | 1108 |  |  | Koka spāres | 70 |
| 11. |  |  | 1109 |  |  | Koka stabi | 70 |
| 12. |  |  | 1110 |  |  | Koka vairogi | 70 |
| 13. |  | **12** | |  | **Būvakmeņi** | | 100 |
| 14. |  |  | 1201 |  |  | Dolomīts | 100 |
| 15. |  |  | 1202 |  |  | Granīts | 150 |
| 16. |  |  | 1203 |  |  | Laukakmens | 150 |
| 17. |  |  | 1204 |  |  | Kaļķakmens | 100 |
| 18. |  |  | 1205 |  |  | Marmors | 150 |
| 19. |  |  | 1206 |  |  | Šūnakmens | 70 |
| 20. |  | **13** | |  | **Pārējie dabiskie materiāli** | | 100 |
| 21. |  |  | 1301 |  |  | Niedres | 100 |
| 22. |  |  | 1302 |  |  | Salmi | 100 |
| 23. |  |  | 1303 |  |  | Slānekļa plātnes | 150 |
| 24. |  |  | 1304 |  |  | Smiltis | 100 |
| 25. |  |  | 1305 |  |  | Grants | 100 |
| 26. | **2** | | | **Mākslīgie materiāli** | | | - |
| 27. |  | **21** | |  | **Azbestcements** | | 50 |
| 28. |  |  | 2101 |  |  | Azbestcementa caurules | 50 |
| 29. |  |  | 2102 |  |  | Azbestcementa loksnes | 50 |
| 30. |  |  | 2103 |  |  | Azbestcementa paneļi | 70 |
| 31. |  | **22** | |  | **Betons** | | 150 |
| 32. |  |  | 2201 |  |  | Betona kārniņi | 100 |
| 33. |  |  | 2202 |  |  | Betona plātnes | 100 |
| 34. |  |  | 2203 |  |  | Betona bloki | 100 |
| 35. |  |  | 2204 |  |  | Monolītais betons | 150 |
| 36. |  | **23** | |  | **Dzelzsbetons** | | 150 |
| 37. |  |  | 2301 |  |  | Dzelzsbetona bloki | 150 |
| 38. |  |  | 2302 |  |  | Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas | 150 |
| 39. |  |  | 2303 |  |  | Dzelzsbetona paneļi | 150 |
| 40. |  |  | 2304 |  |  | Dzelzsbetona pāļi | 150 |
| 41. |  |  | 2305 |  |  | Dzelzsbetona plātnes | 150 |
| 42. |  |  | 2306 |  |  | Dzelzsbetona sijas | 150 |
| 43. |  |  | 2307 |  |  | Monolītais dzelzsbetons | 150 |
| 44. |  | **24** | |  | **Elastīgie lokšņu materiāli** | | 50 |
| 45. |  |  | 2401 |  |  | Bitumena plātnes (šindeļi) | 50 |
| 46. |  |  | 2402 |  |  | Ruberoīds | 50 |
| 47. |  | **25** | |  | **Mastikas** | | 50 |
| 48. |  |  | 2501 |  |  | Mastikas nestiegrotie segumi | 50 |
| 49. |  |  | 2502 |  |  | Mastikas stiegrotie segumi | 50 |
| 50. |  |  | 2503 |  |  | Asfalts | 50 |
| 51. |  |  | 2504 |  |  | Asfaltbetons | 50 |
| 52. |  |  | 2505 |  |  | Ar bitumu apstrādāta grants | 50 |
| 53. |  | **26** | |  | **Metāli** | | 100 |
| 54. |  |  | 2601 |  |  | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu | 70 |
| 55. |  |  | 2602 |  |  | Skārda loksnes bez antikorozijas pārklājuma | 50 |
| 56. |  |  | 2603 |  |  | Metāla caurules | 70 |
| 57. |  |  | 2604 |  |  | Metāla dakstiņi | 50 |
| 58. |  |  | 2605 |  |  | Metāla karkasa konstrukcijas | 100 |
| 59. |  |  | 2606 |  |  | Metāla plātnes | 100 |
| 60. |  |  | 2607 |  |  | Metāla sijas | 100 |
| 61. |  |  | 2608 |  |  | Profilētā tērauda loksnes | 70 |
| 62. |  | **27** | |  | **Polimēri (plastmasa)** | | 50 |
| 63. |  |  | 2701 |  |  | Polimēru bloki | 50 |
| 64. |  |  | 2702 |  |  | Polimēru caurules | 50 |
| 65. |  |  | 2703 |  |  | Polimēru plātnes | 50 |
| 66. |  |  | 2704 |  |  | Polimēru plēve | 50 |
| 67. |  | **28** | |  | **Vieglbetoni** | | 100 |
| 68. |  |  | 2801 |  |  | Arbolīta bloki | 100 |
| 69. |  |  | 2802 |  |  | Gāzbetona bloki | 100 |
| 70. |  |  | 2803 |  |  | Gāzbetona paneļi | 70 |
| 71. |  |  | 2804 |  |  | Ģipšbetona bloki | 70 |
| 72. |  |  | 2805 |  |  | Ģipšbetona paneļi | 70 |
| 73. |  |  | 2806 |  |  | Izdedžbetona bloki | 100 |
| 74. |  |  | 2807 |  |  | Keramzītbetona bloki | 100 |
| 75. |  |  | 2808 |  |  | Keramzītbetona paneļi | 70 |
| 76. |  |  | 2809 |  |  | Māla kleķis | 50 |
| 77. |  |  | 2810 |  |  | Skaidbetons | 70 |
| 78. |  | **29** | |  | **Pārējie mākslīgie materiāli** | | 100 |
| 79. |  |  | 2901 |  |  | Fibrolīta plātnes | 50 |
| 80. |  |  | 2902 |  |  | Keramikas bloki | 70 |
| 81. |  |  | 2903 |  |  | Keramikas plātnes | 70 |
| 82. |  |  | 2904 |  |  | Kokšķiedru plātnes | 50 |
| 83. |  |  | 2905 |  |  | Māla kārniņi | 150 |
| 84. |  |  | 2906 |  |  | Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) | 50 |
| 85. |  |  | 2907 |  |  | Māla ķieģeļi | 100 |
| 86. |  |  | 2908 |  |  | Silikātķieģeļi | 100 |
| 87. |  |  | 2909 |  |  | Sintētisko materiālu audums | 50 |
| 88. |  |  | 2910 |  |  | Sintētisko materiālu loksnes | 50 |
| 89. |  |  | 2911 |  |  | Stikla konstrukcijas | 50 |
| 90. |  |  | 2912 |  |  | Šķiedrcementa loksnes | 70 |
| 91. |  |  | 2913 |  |  | Zaļo jumtu segums un augsnes kārta | 70 |
| 92. |  |  | 2914 |  |  | Cits neklasificēts materiāls | 70 |

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs Raivis Kronbergs